Растяжение и сжатие

N = ((F

( — нормальное напряжение [Па], 1Па (паскаль) = 1 Н/м2,

106Па = 1 МПа (мегапаскаль) = 1 Н/мм2

N — продольная (нормальная) сила [Н] (ньютон);  F — площадь сечения [м2]

( — относительная деформация [безразмерная величина];

(L — продольная деформация [м] (абсолютное удлинение),  L — длина стержня [м].

— закон Гука —   ( = Е((

Е — модуль упругости при растяжении (модуль упругости 1-го рода или модуль Юнга) [МПа].  Для стали  Е= 2(105МПа = 2(106 кг/см2 (в "старой" системе единиц).

(чем больше  Е,  тем менее растяжимый материал)

;       — закон Гука

EF — жесткость стержня при растяжении (сжатии).

При растяжении стержня он "утоньшается", его ширина — а  уменьшается на поперечную деформацию — (а.

— относительная поперечная деформация.

— коэффициент Пуассона [безразмерная величина];

(  лежит в пределах от 0 (пробка) до 0,5 (каучук);  для стали  ( (0,25(0,3.

Если продольная сила и поперечное сечение не постоянны, то удлинение стержня:

Работа при растяжении: , потенциальная энергия:

Учет собственного веса стержня

Продольная сила  N(z) = P + ((F(L;

Р — сила, действующая на стержень,   ( — удельный вес,   F — площадь сечения.

Максимальное напряжение:   .  Деформация:

Условие прочности при растяжении (сжатии)        (max( [(],

[(] — допускаемое напряжение на растяжение (сжатие).

У чугуна [(раст]([(сж], у стали и др. пластичных материалов [(раст]=[(сж].

Основные механические характеристики материалов

(п— предел пропорциональности, (т— предел текучести, (В— предел прочности или временное сопротивление, (к— напряжение в момент разрыва.

Хрупкие материалы, напр., чугун разрушаются при незначительных удлинениях и не имеют площадки текучести, лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению.

Допускаемое напряжение ,   (0— опасное напряжение,  n — коэф. запаса прочности.  Для пластичных материалов  (0 = (т  и   n = 1,5, хрупких  (0 = (В,  n = 3.

Линейное напряженное состояние

напряжения по наклонной площадке:

полное :

нормальное: , касательное:

F( — площадь наклонной площадки.

Нормальные напряжения (( положительны, если они растягивающие;  касательные напряжения (( положительны, если они стремятся повернуть рассматриваемый элемент (нижняя часть) по часовой стрелке ( на рис. все положительно). Наибольшие нормальные напряжения возникают по площадкам перпендикулярным к оси стержня ((=0, cos(=1, max((= ()

На перпендикулярных площадках:   ( = — (90 — ()

;  , т.е.   (( = — ((.

Наибольшие касательные напряжения действуют по площадкам, составляющим угол 45о к оси стержня ((=45о, sin2(=1, max((= (/2)